泉州台商投资区2021年产品质量监督

抽查实施细则

人造板

泉州台商投资区2021年

人造板产品质量监督抽查实施细则

１.适用范围

本细则适用于人造板产品监督抽查，内容包括产品分类、术语与定义、企业规模划分、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则及附则。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2.产品分类

本细则涉及的产品种类包括细木工板、普通胶合板、实木地板、竹集成材地板、浸渍纸层压木质地板、中密度纤维板、刨花板、实木复合地板、浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、地板基材用纤维板、装饰单板贴面人造板、指接拼板、浸渍胶膜纸饰面细木工板、浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板。

3.术语与定义

本细则未列出的术语和定义同相关引用标准。

4.企业规模划分

根据人造板产品行业的实际情况，生产企业规模以人造板产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表１。

表１  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥20000 | ≥500且＜20000 | ≥50且＜500 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5.检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 4897-2015 刨花板

GB/T 15102-2017  浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

GB 18580     室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

相关的法律法规、部门规章和规定

经网上自我公开声明或经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

6.抽样要求

6.1 抽样型号或规格

抽样样品应为同一型号规格、同一批次的产品，优先抽取被抽样单位有代表性的型号规格产品。

6.2 抽样方法

采用随机抽样法在生产企业的成品库内或市场待售产品中随机抽取有产品质量检验合格或者以其它形式表明合格的近期生产的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

当同一型号规格、同一批次的产品分垛码放时，采用随机抽样法确定其中一垛为抽样对象。采用随机抽样法在该垛中抽取检验样品和备用样品，将检验样品和备用样品按照各产品相关标准的规定取样，每片样块应注明编号。

6.3 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

6.4抽样数量

抽样数量（检验样品和备份样品）见表2。

表2产品抽样数量

| 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- |
| 1张 | 1张 |

6.5样品处置

检验样品和备用样品应分别包装，每个包装的封口处上下加贴封条，抽样人员和被检企业人员在封条上签字。样应用铝箔、塑料袋等不吸附、不释放甲醛的材料密封包装。运输存储过程中应平整堆放，防止污损、撞击，不得受潮、雨淋和曝晒。

6.6抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的被抽查产品的销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

产品信息应包括下列内容：

①应注明该产品在的用途：干燥状态下使用的普通用板、干燥状态下使用的家具及室内装修用板、干燥状态下使用的结构用板、干燥状态下使用的增强结构用板、在潮湿状态下使用的结构用板、在潮湿状态下使用的增强结构用板；

②应注明该产品的甲醛释放量等级：E1级。

6.7注意事项

当被检产品执行企业标准及产品明示质量要求时，应在抽样单上注明，受检单位必须提供有效的企业标准及产品明示质量要求，并加盖受检单位公章。

7. 检验要求

7.1检验项目及重要程度分类见表3。

表3 刨花板检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 重要程度类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 4897-2015表4～表8 | GB/T 4897-2015/7.3.6 | B | P1型不检此项 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 4897-2015表3～表8 | GB/T 4897-2015/7.3.4 | B |  |
| 3 | 内胶合强度 | GB/T 4897-2015表3～表8 | GB/T 4897-2015/7.3.5 | B |  |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 4897-2015表4、表8 | GB/T 4897-2015/7.3.7 | B | P1型不检此项 |
| A 极重要质量项目 B 重要质量项目 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8.判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类不合格时，属于严重不合格。

结论用语:

a) 经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为合格；

b) 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格；

c) 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格，属于严重不合格。

注：“xxx抽查细则（或方案）”中的“xxx”，要填写完整的抽查细则（或方案）编号（含年代号）和名称。

9.异议处理原则

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3不予复检的情况

（1）提出复检时，产品在正常贮存条件下已失效；

（2）法律、法规规定不得复检的其他情况。