
成人鞋产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品种类
	抽样数量（双）
	检验样品数量（双）
	备用样品数量（双）

	1
	成人鞋（皮鞋、旅游鞋、休闲鞋、布鞋）
	2
	1
	1


二、检验依据

表2 成人鞋（皮鞋）（明示生产日期在2025年06月01日之前）

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	帮底剥离强度
	QB/T 1002—2015
	GB/T 3903.3—2011

	2
	成鞋耐折性能
	QB/T 1002—2015
	GB/T 3903.1—2008

	3
	外底耐磨性能
	QB/T 1002—2015
	GB/T 3903.2—2008

	4
	可分解有害芳香胺染料
	QB/T 1002—2015
	GB/T 17592—2011

GB/T 23344—2009

GB/T 19942—2005

	5
	游离或可部分水解的甲醛
	QB/T 1002—2015
	GB/T 2912.1—2009

GB/T 19941—2005


表3 成人鞋（旅游鞋）（明示生产日期在2025年06月01日之前)

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	帮底剥离强度或

底墙与帮面剥离强度
	GB/T 15107—2013
	GB/T 3903.3—2011

	2
	成鞋耐折性能
	GB/T 15107—2013
	GB/T 3903.1—2008

	3
	外底耐磨性能
	GB/T 15107—2013

（含第1号修改单）
	GB/T 3903.2—2008

	4
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 15107—2013
	GB/T 17592—2011

GB/T 19942—2005

GB/T 23344—2009

	5
	游离或可部分水解的甲醛
	GB/T 15107—2013
	GB/T 2912.1—2009

GB/T 19941—2005


表4 成人鞋（休闲鞋）（明示生产日期在2025年06月01日之前)

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	耐折性能
	QB/T 2955—2017
	GB/T 3903.1—2017

	2
	外底耐磨性能
	QB/T 2955—2017
	GB/T 3903.2—2017

	3
	剥离强度
	QB/T 2955—2017
	GB/T 3903.3—2011

	4
	可分解有害芳香胺
	QB/T 2955—2017
	GB/T 17592—2011

GB/T 19942—2005

GB/T 23344—2009

	5
	游离或可部分水解的甲醛
	QB/T 2955—2017
	GB/T 2912.1—2009

GB/T 19941—2005


表5 成人鞋（布鞋）（明示生产日期在2025年06月01日之前)

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	帮底剥离强度
	QB/T 4329—2012
	GB/T 3903.3—2011

	2
	成鞋耐折性能
	QB/T 4329—2012
	GB/T 3903.1—2008

	3
	外底耐磨性能
	QB/T 4329—2012
	GB/T 3903.2—2008

	4
	可分解致癌芳香胺染料含量
	QB/T 4329—2012
	GB/T 17592—2006

GB/T 19942—2005

	5
	游离或可部分水解的甲醛含量
	QB/T 4329—2012
	GB/T 2912.1—2009

GB/T 19941—2005


表6 成人鞋（皮鞋）（明示生产日期在2025年06月01日之后或执行安全标准为GB 25038—2024)

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	帮底剥离强度
	QB/T 1002—2015
	GB/T 3903.3—2011

	2
	成鞋耐折性能
	QB/T 1002—2015
	GB/T 3903.1—2008

	3
	外底耐磨性能
	QB/T 1002—2015
	GB/T 3903.2—2008

	4
	可分解致癌芳香胺染料
	GB 25038—2024
	GB/T 17592—2024
GB/T 19942—2019

GB/T 23344—2009

GB/T 33392—2016

	5
	甲醛
	GB 25038—2024
	GB/T 2912.1—2009

GB/T 19941.1—2019


表7 成人鞋（旅游鞋）（明示生产日期在2025年06月01日之后或执行安全标准为GB 25038—2024)

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	帮底剥离强度或

底墙与帮面剥离强度
	GB/T 15107—2013
	GB/T 3903.3—2011

	2
	成鞋耐折性能
	GB/T 15107—2013
	GB/T 3903.1—2008

	3
	外底耐磨性能
	GB/T 15107—2013

（含第1号修改单）
	GB/T 3903.2—2008

	4
	可分解致癌芳香胺染料
	GB 25038—2024
	GB/T 17592—2024
GB/T 19942—2019

GB/T 23344—2009

GB/T 33392—2016

	5
	甲醛
	GB 25038—2024
	GB/T 2912.1—2009

GB/T 19941.1—2019


表8 成人鞋（休闲鞋）（明示生产日期在2025年06月01日之后或执行安全标准为GB 25038—2024)

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	耐折性能
	QB/T 2955—2017
	GB/T 3903.1—2017

	2
	外底耐磨性能
	QB/T 2955—2017
	GB/T 3903.2—2017

	3
	剥离强度
	QB/T 2955—2017
	GB/T 3903.3—2011

	4
	可分解致癌芳香胺染料
	GB 25038—2024
	GB/T 17592—2024
GB/T 19942—2019

GB/T 23344—2009

GB/T 33392—2016

	5
	甲醛
	GB 25038—2024
	GB/T 2912.1—2009

GB/T 19941.1—2019


表9 成人鞋（布鞋）（明示生产日期在2025年06月01日之后或执行安全标准为GB 25038—2024)

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	帮底剥离强度
	QB/T 4329—2012
	GB/T 3903.3—2011

	2
	成鞋耐折性能
	QB/T 4329—2012
	GB/T 3903.1—2008

	3
	外底耐磨性能
	QB/T 4329—2012
	GB/T 3903.2—2008

	4
	可分解致癌芳香胺染料
	GB 25038—2024
	GB/T 17592—2024
GB/T 19942—2019

GB/T 23344—2009

GB/T 33392—2016

	5
	甲醛
	GB 25038—2024
	GB/T 2912.1—2009

GB/T 19941.1—2019


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

3.1依据标准

GB 25038—2024鞋类通用安全要求（该标准于2025年06月01日实施）

GB/T 15107—2013 旅游鞋（含第1号修改单）

QB/T 2955—2017 休闲鞋

QB/T 4329—2012 布鞋

QB/T 1002—2015 皮鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定

2
2

