服装（含儿童服装）产品质量监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于泉州台商投资区服装产品质量监督抽查。本细则内容包括产品分类、术语和定义、生产企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2产品分类、术语和定义

2.1产品分类及代码见表1 。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | 1 | 102 |
| 分类名称 | 日用及纺织品 | 服装 |

2.2产品种类

本细则涉及产品种类：成人服装、儿童及婴幼儿服装，包括休闲服、运动服、西服、大衣、风衣、冲锋衣、衬衫、裤子、裙子、羽绒服、睡衣、家居服、内衣、文胸、针织儿童服装、针织婴幼儿服装、机织儿童服装、机织婴幼儿服装、学生校服等。

2.3术语和定义

本细则出现的术语和定义见相应产品标准规定。

3生产企业规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》

GB/T 22700-2016《水洗整理服装》

GB/T 22849-2014《针织T恤衫》

GB/T 22853-2019《针织运动服》

GB/T 26384-2011《针织棉服装》

GB/T 26385-2011《针织拼接服装》

GB/T 2660-2017《衬衫》

GB/T 2662-2017《棉服装》

GB/T 2664-2017《男西服、大衣》

GB/T 2665-2017《女西服、大衣》

GB/T 2666-2017《西裤》

GB/T 32614-2023《户外运动服装 冲锋衣》

GB/T 8878-2023《针织内衣》

FZ/T 73005-2021《低含毛混纺及仿毛针织品》

FZ/T 73009-2021《羊绒针织品》

FZ/T 73010-2016《针织工艺衫》

FZ/T 73011-2013《针织腹带》

FZ/T 73012-2017《文胸》

FZ/T 73016-2020《针织保暖内衣 絮片型》

FZ/T 73017-2023《针织家居服》

FZ/T 73018-2021《毛针织品》

FZ/T 73019.1-2017《针织塑身内衣 弹力型》

FZ/T 73019.2-2020《针织塑身内衣 调整型》

FZ/T 73020-2019《针织休闲服装》

FZ/T 73022-2019《针织保暖内衣》

FZ/T 73026-2014《针织裙、裙套》

FZ/T 73029-2019《针织裤》

FZ/T 73034-2021《半精纺毛针织品》

FZ/T 73043-2012《针织衬衫》

FZ/T 73046-2020《一体成型文胸》

FZ/T 73057-2017《自由裁针织服装》

FZ/T 81001-2016《睡衣套》

FZ/T 81004-2022《连衣裙、裙套》

FZ/T 81006-2017《牛仔服装》

FZ/T 81007-2022《单、夹服装》

FZ/T 81010-2018《风衣》

GB/T 33271-2016《机织婴幼儿服装》

GB/T 31900-2015《机织儿童服装》

GB/T 39508-2020《针织婴幼儿及儿童服装》

FZ/T 73025-2019《婴幼儿针织服饰》

FZ/T 73045-2013《针织儿童服装》

GB/T 31888-2015《中小学生校服》

GB/T 22854-2009《针织学生服》

GB/T 23328-2009《机织学生服》等

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5抽样

5.1抽样型号或规格

应根据产品的销售单元（件/条/套）抽取相同款式（货/款号）、相同花型和相同颜色的同一批次的产品。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在企业的成品库内或经销企业合格待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。随机抽样工具选择扑克牌或骰子，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3抽样方法及数量

具体产品抽样数量见表2，随机抽样工具选择扑克牌或骰子，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

表2   抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成人服装、儿童服装、学生校服 | 2件/条/套（其中备样1件/条/套） |
|  | 婴幼儿服装 | 3件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 |  |  |

5.3样品处置

应采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和受检单位代表签字确认。抽取的样品按运输条件包装好，在包装上的所有可能的开口处贴上封条，封条上有受检方和抽检方相关人员的签字。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。

备样封存于受检单位。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

5.5样品获取方式

监督抽查所需的样品要在受检单位以购买方式获取。

5.6抽样注意事项

抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”、“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。

5.7其他要求

可对抽样的关键过程留下影像资料。在进入企业、取样、双方签字确认等环节时，影像资料要能清晰记录企业名称、营业执照名称、被抽样的产品、抽样状态、抽样人员和企业陪同人员等。

6检验要求

6.1检验项目

表3  成人服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 GB/T 2910.101-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 产品使用说明 | GB/T 5296.4-2012 相应产品标准 | GB/T 5296.4-2012 相应产品标准 |

表4  儿童、婴幼儿服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 GB/T 2910.101-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 31701-2015 明示产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 | GB 31701-2015 明示产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 31701-2015 明示产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 31701-2015 明示产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 31701-2015 明示产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 31701-2015 明示产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 31701-2015 明示产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 明示产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐唾液色牢度a | GB 31701-2015 | GB/T 18886-2019 |
| 11 | 产品使用说明 | GB/T 5296.4-2012 明示产品标准 | GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015 明示产品标准 |
| a：仅检测婴幼儿服装 |  |  |  |

表5  学生校服检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 GB/T 2910.101-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 18886-2019 |
| 11 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 8427—2008 GB/T 8427—2019 |
| 12 | 耐光/汗复合色牢度a | 相应产品标准 | GB/T 14576—2009 |
| 13 | 产品使用说明 | GB/T 5296.4-2012 明示产品标准 | GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015 明示产品标准 |
| a：仅检测夏装 |  |  |  |

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。